Согласно информации, полученной от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О продукции под торговой маркой «ZEPTER» (письмо Онищенко Г.Г. адрес в Интернете: http: // rospotrebnadzor.ru/documents/letters/30987/) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москва» были проведены санитарно-химические исследования наборов кухонной посуды из коррозионностойкой стали, маркированные товарным знаком «Haus Muller Zepter» (арт. НМ-1009, арт. 1010) на соответствие Г.Н. 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов», контактирующих с пищевыми продуктами». Проведенные исследования показали превышение допустимых количеств миграции химических веществ (ДКМ) по марганцу от 5,6 до 292,5 раза, никелю от 1,7 до 2,1 раза, железу от 5,4 до 287,5 раза. В процессе исследований при контакте с модельной средой (4% раствор уксусной кислоты) внутренняя поверхность образцов посуды на уровне контакта с жидкостью изменила цвет на темный.

В случае обнаружения указанной продукции, рекомендуем информировать территориальные органы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.